Scenario A

|  | **Lösau** | **Sietzsch** | | | **Hirschfeld** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Binderschicht** | **Binderschicht Strecke inkl. Prüffeld** | **Deckschicht Strecke** | **Deckschicht Prüffeld** | **Deckschicht** |
| **Material** | AC 16 B S | AC 16 B S | AC 11 D S | AC 8 DS | AC 11 D S |
| **Kies kg)** | 1008228 | 845112 | 992253 | 231384 | 1227023 |
| **Sand (kg)** | 186303 | 156162 | 257985 | 60645 | 319026 |
| **Bitumen (kg)** | 43836 | 36744 | 80058 | 10001 | 99000 |
| **RAP (kg)** | 547950 | 459300 | 0 | 0 | 0 |
| **Bit.RAP (kg)** | 34703 | 29089 | 0 | 0 | 0 |
| **Additive (kg)** | 5479 | 4593 | 4002 | 933 | 4950 |
| **Wärme Braunkohle-Mix (kg)** | 23190 | 19178 | 16810 | 3950 | 19310 |
| **Wärme Öl-Mix (liter)** | 2450 | 2052 | 1800 | 417 | 100 |
| **Wärme Elektro-Mix (MJ)** | 22356 | 33336 | 29304 | 6835 | 23760 |
| **Diesel für Maschinen (liter)** | 205 | 245 | 215 | 50 | 100 |