Scenario B

|  | **Lösau** | | **Sietzsch** | | **Hirschfeld** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Binderschicht** | **Deckschicht** | **Binderschicht** | **Deckschicht** | **Deckschicht** |
|  | **Phase B** | | | | |
| **Material** | AC 16 B S | AC 11 D S | AC 16 B S | AC 11 D S | AC 11 D S |
| **kies (kg)** | 586051 | 560606 | 1153252 | 1103181 | 609236 |
| **Sand (kg)** | 203148 | 200275 | 399762 | 394108 | 217648 |
| **Bitumen (kg)** | 33242 | 52531 | 65416 | 103372 | 57088 |
| **RAP (kg)** | 349660 | 0 | 688075 | 0 | 0 |
| **Bit.RAP (kg)** | 19699 | 0 | 38764 | 0 | 0 |
| **Additive (kg)** | 3693 | 2460 | 7266 | 4845 | 2676 |
| **Wärme Braunkohle-Mix (kg)** | 14742 | 9828 | 24352 | 16235 | 3968 |
| **Wärme Öl-Mix (liter)** | 1806 | 1204 | 1890 | 1260 | 2854 |
| **Wärme Elektro-Mix (MJ)** | 15782 | 10522 | 42382 | 28252 | 14324 |
| **Diesel für Maschinen (liter)** | 174 | 116 | 393 | 262 | 150 |